## Slide 1: Cementipar a körforgásos gazdaságban
Bocskay Balázs
Duna-Dráva Cement Kft
2017. November 28

## Slide 2: A Duna-Dráva Cement Kft. Magyarország egyik vezető építőanyag-ipari cége

## Slide 3: Mi a cement és mi teszi a cementipart képessé hulladékok hasznosítására?
A portlandcement egy hidraulikus kötőanyag, amit
mészkő, agyag, Fe2O3-hordozó,1450°C-ra hevítésével, „égetésével” előállított portlandklinker,
kötésszabályzó gipsz (gipszkő, REA-gipsz),
hidraulikus kiegészítő anyagok (trassz , erőművi pernye, kohósalak),
együttőrlésével állítanak elő.
Következmény a hulladékgazdálkodás számára:
A cementgyár nem azért dolgozik 850°C-ot meghaladó hőmérsékleten, hogy hulladékot hasznosíthasson, hanem azért hasznosít hulladékot, mert szüksége van a magas (1450°C feletti) hőmérsékletre
A különböző cementfajták előállításához hagyományosan más iparágak melléktermékeit alkalmazza, így azok megszűntek hulladéknak lenni
Notes: A cementipar hulladékhasznosítási lehetőségei a termék előállításának gyártástechnológiájából adódnak. Megfelelő minőségű cementet csak megfelelően hőkezelt klinkerből lehet készíteni. Ehhez a nyersanyagokat 1450°C-ra kell hevíteni, ami messze túlteljesíti a hulladékégetés műszaki követelményeit.
A cementgyár nem azért dolgozik magas hőmérsékleten, hogy hulladékot hasznosíthasson, hanem azért hasznosít hulladékot, mert szüksége van a magas hőmérsékletre

## Slide 4: Cement és beton egy körforgásos gazdaságban
Beton gyártás
Beépített beton maradandó épületek
Bontás szelektív bontás  alapanyag
Tervezés
Alap anyagok
adalékanyag (pl. kavics, kő)
cement
víz
keverés
bedolgozás
utókezelés
Klinker gyártás
Cement gyártás
Nyersliszt
Klinker
Tervezés
Mészkő
Gipsz
Tüzelőanyag
Szilárdság
Kötésidő
Hőtermelés
Agyag
Mészkő
Nyersliszt
Húsliszt/Fölösiszap
RDF/SRF
Acélsalak
Ércpor
REA-gipsz
Salak
Piritpörk
Pernye
REA-Gipsz
Granulált kohósalak
Pernye
MSZ EN 197-1
Klinker összetétel
CaO = 65±3%, SiO2 = 21±2%, Al2O3 = 5±1.5%, Fe2O3 = 3 ± 1%.